新建港尾铁路隧道工程

编号：

土工格栅

施工作业指导书

单 位： 中铁电气化局东南公司

编 制：

审 核：

批 准：

目   录

1．技术要求	2

2．施工程序与工艺流程	2

3．施工要求	3

4．质量控制及检验	4

土工格栅施工作业指导书

- 1．技术要求

1.1 当填筑高度达到设计铺设土工格栅的高程时，在检验合格的填层面上进行测量放线，按设计要求定出铺设土工格栅的位置。

1.2 土工格栅的搭接要符合技术规范要求。

- 2．施工程序与工艺流程

2.1 施工准备

（1）测量放样及场地清理

按施工规范和设计要求施工场地进行测量和放样。

（2）材料准备

用于路堤边坡加筋补强的土工格栅采用双向土工格栅，土工格栅的幅宽不应小于2.5m，抗拉强度不小于25KN/m，延伸率≤10%。

用于软基加固采用桩网复合地基的土工格栅采用双向土工格栅，选用高强聚丙烯材料用于软基加固，抗拉强度根据计算确定，但一般不小于80KN/m，土工格栅的幅宽≥5.0m，延伸率≤8%。

土工格栅铺设前对每批产品的性能经国家授权的由资质的产品质量监督检验中心进行检测，检测频率不少于3组，合格后方可铺设。质量应符合种国家行业标准《铁路路基土工合成材料应用技术规范》要求。

2.2 施工方法

（1）在测定的范围内进行铺设。土工格栅平铺于路基上，外缘距边坡一般为0.6m，铺设宽度按设计要求设置。

（2）铺设时不容许有褶皱，要拉紧，并与路基面密贴。铺实后用Ｕ型铁钉或竹钉加以固定。

（3）铺设土工格栅时，土层表面应平整，不得有坚硬凸出物，铺好后及时填砂覆盖，避免受阳光长时间的直接暴晒。

（4）斜坡地面须在边坡坡脚处地面挖设2.5-4.5m宽平台。

（5）铺设多层土工格栅时，其上下层接缝应交替错开，错开距离不得少于0.5m。

（6）土工格栅不得直接铺设在碎石等坚硬的下承层上，应在土工格栅和碎石之间铺设5cm厚的中、粗砂保护层。

2.3 施工工艺框图

土工格栅施工工艺框图

施工准备

基底处理

检验

垫层施工

检验

铺设土工格栅

检验

上覆隔离层施工

检验

路基填筑

材料进场

检验

退货

不合格

不合格

不合格

不合格

不合格

- 3．施工要求

3.1 对原地面进行清理碾压，基底处理同一般路基填筑施工处理，处理完毕检验合格后再进行路基的分层填筑。

3.2 土工格栅铺开后，应及时填筑填料，未铺填料时，机械车辆不得在上面行走。

- 4．质量控制及检验

4.1 质量控制

（1）原材料质量按规定频率和标准抽检，施工中加强防护，防治污染和破坏。

（2）土工合成材料的下承层表面应整平、压实，并清除表面坚硬突出物。

（3）铺设土工合成材料时，应将强度高的方向置于路堤主要受力方向，当设计有特殊要求时按设计铺设。

（4）土工合成材料铺好后应按设计要求铺回折段，并及时用砂覆盖。

（5）严禁碾压及运输设备等直接在土工合成材料上碾压或行走作业。

（6）搭接和锚固宽度符合要求。

（7）原地面排水应形成4%的路拱。

（8）铺土工合成材料属于隐蔽工程，施工过程中应有质检人员现场监控并做好隐蔽工程检查记录，报监理签认后方可进行下一道工序施工。

4.2 质量检验方法和频率

质量检验方法和频率

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差 | 施工单位检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺设范围 | 不小于设计值 | 沿线路纵向每100m抽样检验3处，且每检验批不少于3处 | 尺量，查施工记录 |
| 2 | 搭接宽度 | +50mm |  |  |
| 3 | 竖向间距 | ±30mm |  |  |
| 4 | 上下层接缝错开距离 | ±50mm |  |  |
| 5 | 回折长度 |  |  |  |